**褶皱滤筒技术要求**

1、滤筒规格：Ф300\*1500mm，单个过滤面积18㎡；

2、滤筒材质：覆膜聚酯，克重260g±5%，滤布品牌：日本东丽；

耐温≤120℃；

3、滤筒安装方式：下装式，带卡扣；

4、质保期≥1年；

5、要求送货时附滤布原产地证明，并提供一条滤筒进行抽检；